Бумага Кэнон Копи (CANON Oce Standart Label), 80 г/кв.м, 500 листов

«Canon OCÉ Standard Label» - ультрабелая, универсальная высококачественная бумага для высокоскоростной струйной и лазерной печати, с высокой степенью надежности при копировании и печати в больших объемах на любых видах оргтехники. Новая бумага проходит дополнительный контроль качества со стороны компании Canon и обладает оптимальными свойствами для цветной и черно-белой печати/копирования при работе на оборудовании со скоростью печати/копирования свыше 30 страниц в минуту и выше. Категория качества: класс «C». Бумага «Canon OCÉ Standard Label» обладает оптимальными характеристиками, что гарантирует высокое качество конечного документа. Применение бумаги, гарантирует высокий стандарт работы офисной техники. Отбеливание без использования элементарного хлора (ECF). Реализуемая бумага является оригинальной и произведена на заводах, которые сертифицированы согласно международных систем: ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001 и ISO 9706. Срок архивного хранения – 100 лет. Тип: Бумага для офисной техники Форма: -CNC: А4 Плотность: 80 г/кв.м Белизна: 146 % по CIE Жесткость MD : 125 мН Жесткость CD : 55 мН Непрозрачность: 91 % Толщина: 104 микрон Влажность: 4.3 % Упаковка: 500 листов