RD-304 Набор ножей 7 предм. Anelace Rondell

Виды ножей:

— Santoku (японский)

— Разделочный

— Универсальный

— Для хлеба

— Для чистки овощей

— Кухонные ножницы

Материал клинка:

— Высококачественная немецкая нержавеющая сталь X50CrMoV15 с повышенным содержанием углерода

Особенности клинка:

— Твердость по шкале Роквелла 56-57 HRC

— ICE HARDENING – уникальная трехэтапная технология закаливания

— Идеальная балансировка

— Двусторонняя заточка лезвий